采购需求

一、项目名称：全封闭档案架

1、规 格：900mm\*350mm\*2500mm（8层）；

2、数 量：42组；

二、全封闭档案架的技术参数

1、底盘：3.0mm热轧钢板，采用整体焊接，刚性足，不变形，

分段式结构；

2、立板：1.5mm冷轧钢板，箱体立板采用整体钢板模具压制成型；

3、承重板、支撑板1.2mm冷轧钢板，层高和间距可自由调整；

4、侧板、顶板、封门板、连接杆1.0mm冷轧钢板；

5、每层可承重100公斤；

6、架体结实坚固，设计整体光滑美观，无毛刺；安装规范，横向、纵向误差小于1mm，架体无晃动。

7、表面静电喷塑，喷塑前严格去油、除锈，磷化处理；